	ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності виробника
     ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 Зміна 1
Дата виготовлення ____________
Назва продукції: Полотно пінополіетиленове MONOISOL
Геометричний розмір: Згідно з каталогом виробника                                                          
Геометричні параметри виробів, згідно ТУ

Показник

Полотно

Відхил від номінальних розмірів товщини, %

10

Відхил від ном. розмірів ширини, %

8

Відхил від ном. довжини, %

1

Відхил від ном. розмірів діаметру, % 

-

Фізико технічні параметри виробів згідно ТУ
Показник

Полотно

Теплоровідність Вт/(м*К)

0,045

Межа міцності при розтягуванні, МПа, не менше

0,20

Водопоглинання, % за масою, не більше

4

Густина, кг/м3

18-45

Матеріал виробу – спінений поліетилен.          
Якість продукції   відповідає вимогам:

        Зміна 1 ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 «Вироби з пінополіетилену Моноізол»
          Протокол випробувань № 33-18/20  від 17.05.2018 

          Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ»
         Протокол випробовування №Л022806/19 28.02.2019 на відповідність до ТУ У В 2.7-22.2-3951427-001:2017

         Випробовувальна лабораторія ТОВ «ВСЦ Південьтест»    
«Висновок державної санітарно-епідіміологічної експертизи» від 12.11.2019 № 12.2-18-1/24646
«Протокол №133/1-2017 Випробувань з визначення групи займистості згідно з ДСТУ Б.В.1.1-2-97 зразків з пінополіетилену «Моноізол» (ТУ У В 2.7-22.2-3951427-001:2017) виробництва ТОВ «Моноізол»» 

         Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Виробник гарантує відповідність вимогам  ТУ У В.2.7- 22.2-32854727-001:2017  при дотриманні умов транспортування і зберігання. 
              Головний технолог Лисенко Є.В__________________


	


