	 ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності виробника
     
Дата виготовлення ____________
 Назва продукції: Труба поліпропіленова MONOISOL, тришарова, армована скловолокном серія HD
Призначення – для опалення, гарячого та холодного водопостачання.

Матеріал – поліпропілен

Тип армування – Скловолокно

Номінальний тиск, bar – зазначено в номенклатурній таблиці

Максимальна температура носія: Робоча +75°С, Пікова короткочасна +95°С.
Колір – Слонової кістки (сірий)

Назва
Номінальний тиск, BAR
Довжина відрізку, м

Кількість м/п в упаковці

Товщина стінки, допустимі відхилення, мм
Лінійна густина 1м/п, кг
Труба  MONOISOL 3х шарова DN 20 PN 16

16
4

100

2,8 +0,5

0,148

Труба  MONOISOL 3х шарова DN 20 PN 20

20
4

100

3,4 +0,6

0,172

Труба  MONOISOL 3х шарова DN 20 PN 25

25
4

100

4,1 +0,6

0,198

Труба  MONOISOL 3х шарова DN 25 PN 16

16
4

60

3,5 +0,6

0,23

Труба MONOISOL 3х шарова DN 25 PN 20

20
4

60

4,2 +0,7

0,266

Труба MONOISOL 3х шарова DN 25 PN 25

25
4

60

5,1 +0,8

0,307

Труба  MONOISOL 3х шарова DN 32 PN 16

16
4

40

4,4 +0,7

0,370

Труба  MONOISOL  3х шарова DN 32 PN 20

20
4

40

5,4 +0,8

0,434

Труба MONOISOL  3х шарова DN 32 PN 25

25
4

40

6,5 +0,9

0,498

  Допустимі відхилення, згідно з ДСТУ по товщині, вказані у таблиці. 

  Допустимими відхиленнями по лінійній густині вважається ±5%, від ваги, зазначеної у таблиці.

 Висновки
1.   Поліпропіленова труба MONOISOL, виготовлена ТОВ «НВП Екологічні системи», повністю відповідає нормам ДСТУ Б.В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2:2003, MOD).

2. Cтабільний режим експлуатації виробів складає: температура носія 90-95°С, тиск +25% від номінального, згідно з ДСТУ Б.В.2.7-144:2007.

3. Значення допустимих короткочасних пікових навантажень тиску, при температурі носія 90-95°С, становлять  +80% від номінального тиску, згідно з ДСТУ Б.В.2.7-144:2007.

 Підстава: «Протокол  проведення випробувань ППР труб MONOISOL №1 від 17.10.2024р»
              Головний технолог Лисенко Є.В__________________


	


