	ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності виробника
     ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 Зміна 1
Дата виготовлення ____________
Геометричний розмір: Згідно з каталогом виробника                                                          
Назва продукції: Полотно амортизаційне, Полотно амортизаційне ламіноване, Полотно амортизаційне ламіноване + Самоклеючий папір, Полотно амортизаційне фольговане, Полотно а амортизаційне фольговане + Самоклеючий папір
Показники

Значення

Щільність 

35-40 кг/м3 

Матеріал 

Спінений поліетилен

Колір

Oliva Green, чорний
Максимальне розривне навантаження, Н/5см поздовжнє
366

Максимальне розривне навантаження, Н/5см поперечне
255

Паропроникність, г/(м²*доб)

0,144

Теплопровідність, Вт/(м*К), за температури (298±5)К

0,040

Стійкість до горіння

Помірно стійка

Стійкість до високих +80, та низьких -40 температур. 

Відсутність тріщин, розплавів, розшарувань

Залишкова деформація, за умов стискання на 25% протягом 22х годин:

Через 30 хв після зняття навантаження -17%
Через 24 год після зняття навантаження -9%
Геометричні параметри виробів, згідно ТУ

Показник

Полотно Амортизаційне
Відхил від номінальних розмірів товщини, %

10

Відхил від ном. розмірів ширини, %

5
Відхил від ном. довжини, %

3
Якість продукції   відповідає вимогам:

         ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 «Вироби з пінополіетилену Моноізол»
          «Висновок державної санітарно-епідіміологічної експертизи» від 12.11.2019 № 12.2-18-1/24646
Виробник гарантує відповідність вимогам  ТУ У В.2.7- 22.2-32854727-001:2017  при дотриманні умов транспортування і зберігання. 

              Головний технолог Лисенко Є.В__________________

	


